3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| № операции | Наименование и содержание операции | Обору-дование | Наименование и марка | Конц-я Г/л | Тем-ра град С | Плот-ть тока А/дм2 | Время выдерж. мин | Особые указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж или загрузка деталей в барабан или приспособление для фосфатирования | Автомат ААХ -42 |  |  |  |  | 10 |  |
| 2. | Обезжирить химически в 1-ой ванне. | Ванна с подогревом и барботажем | Натр едкий ГОСТ2263-79 или калия гидрат окиси ГОСТ9285-78 Сода кальцинированная ГОСТ5100-85 Тринатрий фосфат ГОСТ201-76 Стекло жидкое ГОСТ13078-81 | 60-100 30-40 15-20 2-4 | 60-90 | 6-8 | 7-10 |  |
| 3. | Обезжирить химически в 2-ой ванне. | Ванна с подогревом и барботажем | Натр едкий ГОСТ2263-79 или калия гидрат окиси ГОСТ9285-78 Сода кальцинированная ГОСТ5100-85 Тринатрий фосфат ГОСТ201-76 Стекло жидкое ГОСТ13078-81 | 60-100 30-40 15-20 2-4 | 60-90 | 6-8 | 7-11 |  |
| 4. | Обезжирить химически в 3-ой ванне. | Ванна с подогревом и барботажем | Натр едкий ГОСТ2263-79 или калия гидрат окиси ГОСТ9285-78 Сода кальцинированная ГОСТ5100-85 Тринатрий фосфат ГОСТ201-76 Стекло жидкое ГОСТ13078-81 | 60-100 30-40 15-20 2-4 | 60-90 | 6-8 | 7 -10 |  |
| 5. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная горячая вода |  | 60-90 |  | 0.5 -3 |  |
| 6. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная холодная вода |  |  |  | 05 -1 |  |
| 7. | Травление |  | Кислота соляная ТУ6-01-1194-79 | 150-375 | 15-30 |  | 0.5 -3 | Активирующий состав АФ –13 состоит из следующих компонентов: 1.Натрий фосфорно кислый (Na2HPO4 12H2) ГОСТ4172-76 2.Натрий углекислый (Na2CO3) ГОСТ5100-85 3. Титан треххлористый( TiCL3) ТУ6-09-01-756-83 4.Железо треххлористое (FeCL3) ГОСТ4147-74.Приготовление раствора (см. особые требования) |
| 8. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная холодная вода |  | 15-30 |  | 05 -1 |  |
| 9. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная холодная вода |  | 15-30 |  | 05 -1 |  |
| 10. | Нейтрализация в растворе соды | Ванна | Сода кальцинированная |  |  |  | 0.5 -1 |  |
| 11. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная теплая вода |  | 40-60 |  | 0.5 -1 |  |
| 12. | Обработка в активирующем составе АФ-13. Обязательное перемешивание сжатым воздухом | Ванна с барботажем | Активирующий состав АФ-13 | 0.5-1.0 | 30-40 |  | 1-3 |  |
| 13. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная теплая вода |  | 40-60 |  | 0.5-1 |  |
| 14. | Фосфатирование | Ванна с подогревом | Состав 2 Концентрат КПМ – 2 ТУ113-07-45-10-88 | 100 | 65-80 |  | 20 | Свободная кислотность 3.8 -:- 4.5 точек |
| 15. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная холодная вода |  | 15-30 |  | 05 -1 |  |
| 16. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная горячая вода |  | 60-90 |  | 0.5 –1 |  |
| 17. | Пассивирование | Ванна с подогревом | Бихромат калия ГОСТ2652-78 или бихромат натрия ГОСТ2651-78 | 80-100 | 65-80 |  |  |  |
| 18. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная теплая вода |  | 40-60 |  | 0.5-1 |  |
| 19. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная горячая вода |  | 60-90 |  | 0.5 –1 |  |
| 20. | Промывка | Ванна с барботажем | Проточная горячая вода |  | 60-90 |  | 0.5 –1 |  |
| 21. | Сушка путем обдувки сжатым воздухом |  |  |  |  |  | 1-2 | Сжатый воздух должен быть сухим. |
| 22. | Сушка |  |  |  | 100-120 |  | 2-3 | Сушку деталей обрабатываемых насыпью в барабане производить на противне. |
| 23. | Выгрузка и демонтаж деталей |  | Перчатки трикотажные ТУ17УССР2641-81 |  |  |  |  |  |
| 24. | Инспекторский контроль |  | Перчатки трикотажные ТУ17УССР2641-81 |  |  |  |  |  |
| 25. | Крацевание | 9315002 Приводная бабка 2479007 d =14 Гильза 9157207 Оправка 9199181 9199108 Щетки крацовочные 9199171 Щетка крацовочная круглая |  |  |  |  |  | Крацевать по мере надобности в случаенаброса порошка на деталях. |
| 26. | Передать детали на пропитку |  | Перчатки трикотажные ТУ17УССР2641-81 |  |  |  |  |  |

### ПРОМАСЛИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

| № операции | Наименование и содержание операции | Обору-дование | Наименование и марка | Конц-я г/л | Тем-ра Град С | Плот-ть тока А/дм2 | Время выдерж. мин | Особые указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Пропитка | Автомат Г817975 000001 Ванна 9819504 Подвеска 9435214 | Смазка пушечная. Бензин растворитель ТУ38.401-67-108-92 |  |  |  |  | Соотношение между растворителем и растворенным веществом должно быть не более 12:1 |
| 3. | Сушка предварительная Сушка окончательная Охладить детали |  |  |  | 50-75 80-100 |  | 7-10 25-30 |  |
| 4. | Выгрузка, демонтаж. Укладка в чистую тару. Транспортировк а в БТК. Контроль БТК-100%. Упаковка. Транспортировка в сборочный цех. | Контрольный стол | Бумага оберточная Бумага оберточная |  |  |  |  |  |