| Параметры | # Гетинакс |  |  |  |  |  | # Стеклотекстолит |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IV | V | VII | VIII | СТ | СТ-1 | СТЭФ | СТЭФ-1 | СТВЭ | СТ-ЭТФ | СТК | СТК-41/У |
| Толщина, мм | 0,2-50 | 5 - 50 | 2-50 | 5-50 | 0,4-3,8 | 1-3,8 | 1,5- 30 | 0,5-30 | 1,5-30 | 0,5-30 | 0,5-30 | 0,5-30 | 0,5-30 | 1-30 |
| Плотность, кг/м3 | 1350-1400 | 1350-1400 | 1280-1380 | 1280-1380 | 1350-1400 | 1280-1380 | 1600-1800 | 1600-1850 | 1600-1800 | 1600-1900 | 1700 | 1700-1900 | 1600-1800 | 1700-1800 |
| Теплостойкость по Мартенсу, ˚С | 150 | 150 | 125 | 130 | - | - | 185-225 | 185-225 | 185-250 | 185-250 | 200-250 | >300 | 200-225 | 225 |
| Нагревостойкость в течение 24 ч, ˚С, не менее | 115 | 115 | 125 | 130 | - | - | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| Класс нагревостойкости | А | А | А | А | А | А | B | B | F | F | F | H | H | H |
| Длительная рабочая температура, ˚С | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 130 | 130 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 | 180 |
| Теплопроводность, Вт/(м·˚С) | 0,122-0,147 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·˚С) | 1,25-1,65 |  |  |  |  |  | 0,92-1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный коэфф. линейного расширения, ˚С-1 | (2-3,5)10-3 |  |  |  |  |  | (4-8)10-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль упругости, Мпа: -вдоль листа -поперёк листа | 15000 | 12000 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | 20000 | 21000 | - | - | - | - |
|  | 10800 | 8500 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | - | - | 15000 | 16000 | - | - | - | - |
| Кратковременная механическая прочность: сопротивление раскалыванию, Н удельная ударная вязкость, кДж/м2 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | 1300-1800 | 1300-1800 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-3000 | 4000-4500 | 800-1000 | 1500-1800 |
|  | 12-20 | 10-17 | 6-8 | 15-22 | 8-10 | 8-12 | 12-35 | 15-40 | 150 | 150 | 150 | 200 | 30 | 30 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа | 100-110 | 80-100 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 70-95 | 75-95 | 300-350 | 300-350 | 250-300 | 300 | 90-200 | 120 |
| Удлинение при разрыве, % | 1-1,5 | 1,5 | 0,8-1 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1,5-2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, Мпа | 100-120 | 100-120 | 60-75 | 80-100 | - | - | 100-150 | 100-150 | 240-400 | 240-350 | 330 | 450-600 | - | 100 |
| Разрушающее напряжение при сжатии перпендикулярно слоям, Мпа | 140-250 |  |  |  |  |  | 200-250 | 200-250 | 300-400 | 300-400 | 200-250 | 400-450 | - | - |
| Электрическое сопротивление: удельное объёмное, Ом·м сопротивление изоляции, Ом удельное поверхностное, Ом | 108-109 | 1010 | 1010-1011 | 1010-1011 | 1010-1012 | 1010-1011 | 109-1010 | 109-1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010-1012 | 1013 |
|  | 109-1011 | 1010-1011 | 1011-1012 | 1011-1012 | 1011 | 1011-1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011-1012 | 1013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tgδ перпендикулярно слоям при 50 Гц | >0,4 | >0,3 | 0,3 | 0,01-0,03 | - | - | >0,4 | >0,4 | 0,003-0,005 | 0,03-0,05 | 0,003 | 0,003 | 0,001-0,005 | 0,001-0,005 |
| ε при 50 Гц | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | - | - | 5-6 | 5-6 | - | 4-6 | - | - |
| Кратковременная электрическая прочность: перпендикулярно слоям, МВ/м параллельно слоям, кВ/10мм | 25-16 | 25-15 | 30-35 | 30-20 | 35-22 | 35-25 | 20-12 | 20-12 | 30-20 | 30-20 | 30-25 | 30-20 | 20-10 | 20-10 |
|  | 25-15 | 30-15 | 30-25 | 100-70 | - | - | 20-10 | 20-10 | 45-30 | 50-30 | 50-30 | 50-30 | 30-10 | 25 |
| Водопоглощение за 24 ч, % | 12-2 | 10-1 | 8-1 | 10-2 | 12-2 | 10-2 | 7-2 | 7-2 | 1-0,2 | 1-0,2 | 0,5-0,1 | 0,4-0,2 | 20-0,5 | 0,5-1 |
| Класс штампуемости | 4-5 | - | 5 | - | 4-5 | 4-5 | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |